	FICHA TÉCNICA

Ed.02

S.30
	[image: image1.emf]


CARACTERISTICAS TÉCNICAS
GUANTE LÁTEX CON POLVO
	TALLA
	LONGITUD

(mm)
	ANCHURA

(mm)
	FUERZA

A AL

 RUPTURA

Mpa=megapascal
	FLEXIBILIDAD A LA

RUPTURA

(Min)
	GROSOR

(mm)

DEDO   PALMA   PUÑO

+/-0.03

	XL
	240+/5
	113+/-5
	19-25
	700-800%
	0.15          0.13        0.11

	L
	240+/5
	105+/-5
	19-25
	700-800%
	0.15          0.13        0.11

	M
	240+/5
	94+/-5
	19-25
	700-800%
	0.15          0.13        0.11

	S
	240+/-5
	84+/-5
	19-25
	700-800%
	0.15          0.13        0.11

	XS
	240+/-5
	76+/-5
	19-25
	700-800%
	0.15          0.13        0.11


DESCRIPCION DE PRODUCTO

1.1 TIPO                                                                        Guante de látex, con polvo, sin esterilizar

1.2  MATERIAL                                                           Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad

1.3 COLOR                                                                    Natural y uniforme
1.4 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS                        Ambidiestro, puño reforzado asegurando fácil

                                                                                                 colocación y evitando que se enrolle.

      1.5 CON POLVO                                                             Almidón de maíz 

                                                                                          Cantidad: Máximo 120 mg por guante.

      1.6 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO         Los guantes mantendrán sus propiedades  siempre

                                                                                                  que se almacenen en lugares secos a temperaturas

                                                                                                  entre 10º y 30º.No exponer a la luz solar directa.

      1.7 VIDA                                                                            Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la

                                                                                                  fecha de fabricación, siempre que se cumplan las

                                                                                                  condiciones de almacenamiento anteriores.

      1.8 ENVASE                                                                      CAJA 100 UNDS

                                                                                                  EMBALAJE 10 CAJAS  x 100 UNDS

      1.9 IDENTIFICACION DE TALLA                              Indicada con el símbolo en su casilla. 
Los guantes cumplen las siguientes normativas:

***EN 455-1 y EN 455-2:

1. - Los ensayos realizados según la normativa europea EN455-1 demuestran la ausencia

       de perforaciones fuera de los límites del índice AQL 1.
2. - Los ensayos realizados según la normativa europea EN 455-2 confirman las dimensiones

       del guante se ajustan a dicha norma y que cumplen los requisitos de resistencia a la rotura.

***Superan los ensayos de resistencia a la penetración (al agua y al  aire), según la Norma                           

UNE-EN 374-2  protegen contra los microorganismos, constituyendo una barrera efectiva contra los  riesgos microbiológicos.

***El material de los guantes  según la Norma UNE EN 374-1 garantizan impermeabilidad, flexibilidad máxima y gran sensibilidad a fin de posibilitar su uso en todo tipo de trabajo.

***EN 420   “Requerimientos Generales para guantes”.

DPTO. CONTROL DE CALIDAD   
[image: image2.emf]
